МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра общей физики

Шмаков Алексей Александрович

ОТЧЕТ

О курсовой работе

«Моделирование полярной магнетронно-распылительной системы для увеличения поверхности распыления»

Практикум электромагнетизма, 2 курс, группа 8352

Преподаватель электромагнитного практикума

__________________ С. А. Кузнецов

«___»_____________ 2009 г.

Научный руководитель

__________________ А. С. Золкин

«___»_____________ 2009 г.

Новосибирск, 2009 г.

Аннотация.

Смоделирована магнетронно-распылительная система, в которой эффективная область взаимодействия с подложкой увеличена вдвое по сравнению с уже существующими системами. На основе численных данных, полученных с помощью расчётов в программе Mermaid (ИЯФ СО РАН), построен опытный образец. Сняты характеристики индукции магнитного поля над поверхностью МРС, в зависимости от расстояния от центра системы. Проведён анализ экспериментальных данных с аналитическими расчётами. Эффективная индукция на высоте 9 мм составила 480 Гс, на высоте 11,5 мм 400 Гс, что полностью удовлетворяет требованиям эффективного распыления подложки.

Оглавление

1	Введение	3

2	Теоретическая часть	3

2.1	Магнетронно-распылительная система	3

2.2	Описание программы Mermaid	3

2.3	Моделирование	4

3	Экспериментальная часть	4

3.1	Описание установки	4

3.2	Методика измерений	4

3.3	Результаты	4

3.4	Анализ погрешностей измерений	7

3.5	Обсуждение общих результатов	7

4	Вывод	7

5	Благодарности	7

6	Библиографический список	7

# Введение

В настоящее время одним из перспективных направлений в физике являются нанотехнологии. Магнетронно-распылительные системы используются для напыления тонких плёнок. Задача моей курсовой работы – создать МРС с большим коэффициентом распыления подложки, чем есть на данный момент.

# Теоретическая часть

## Магнетронно-распылительная система

Магнетронно-распылительные системы используются для синтеза наноплёнок.

На силовые линии магнитного поля накручиваются электроны, с некоторым характерным ларморовским радиусом, при этом скапливаясь в местах, где нормальная компонента вектора магнитной индукции равна нулю, и в ближайшей окрестности. В полярных МРС также появляется вихревое движение этих пучков вокруг оси системы. После напускания газа происходит интенсивная ионизация его молекул (в нашем случае газ – аргон). Ионизированные молекулы разгоняются электрическим полем, создаваемым в МРС, и падают на подложку, выбивая при этом частички подложки. Стоит заметить, что молекулы напускного газа должны быть достаточно массивны, – например, инертный газ гелий не подходит. Аргон выбирается из соображений относительной дешевизны.

После выбивания из подложки, её молекулы налипают на мишень и образуется нанослой металла на поверхности.

Также стоит заметить, что при конструировании МРС необходимо учитывать величину ларморовского радиуса (rg=(mv)/|q|B), так как при большом радиусе электроны могут соприкасаться с поверхностью мишени, а при недостаточном плохо ионизировать газ, за счёт очень плотного облака.

## Описание программы Mermaid

В данной работе используется программа для моделирования магнитного поля – Mermaid, – предоставленная Институтом ядерной физики. Она позволяет получить графики индукции магнитного поля для произвольной магнитной системы. Построенные графики впоследствии можно сравнить с экспериментально полученными.

Построение проводится в 4 этапа.

- Через подпрограмму «2dmesh.exe» создаётся чертёж будущей конструкции.

- Через подпрограмму «2dinput.exe» на размеченные ранее области наносятся величины потенциалов, а в части геометрии добавляются материалы с параметрами.

- Через подпрограмму «2drun.exe» запускается алгоритм расчёта карт напряжённости. В настройках можно выставлять различное количество итераций, большее число итераций обеспечивает меньшую погрешность.

- Через подпрограмму «2doutput.exe» можно получить необходимые графики и посмотреть на картину силовых линий, применительно к заданной геометрии.

## Моделирование

Моделирование проходит в три этапа. Как было описано выше, для проектировании геометрии необходимо запустить «2dmesh» с помощью сочетания клавиш Ctrl+M переместиться в предполагаемое место значимой точки в проектируемой геометрии. Нажать Ctrl+P и установить положение точки в реальных координатах. Таким образом, необходимо обрисовать все углы проектируемой модели. После, последовательно вставая на каждую точку, необходимо нажимать Ctrl+L и переходить на точку, до которой хотим провести прямую, снова нажимать Ctrl+L. Таким образом происходит построение геометрии. После завершения проектирования, необходимо нажать на кнопку задания разбиения сетки, в левом верхнем углу программы, и нажав “Complex” устранить зелёные треугольники, означающие неправельное автоматическое разбиение поверхности.

Следующим этапом является задание материалов. Для этого запускаем «2input» создаём новый материал, с помощью «New» и выставить требуемый металл или задать катушку (Coil), которая подходит для моделирования магнитов. После, необходимо расставить значения потенциалов, если в построении предусмотрена аксиальная симметрия, то на грани симметрии задайте потенциал отдельно, таким образов выдав ему индекс 2.

Последним этапом запускается «2drun», в левом верхнем поле выбирается аксиальная симметрия (для планарных систем) или значение не меняется, тогда построение ведётся без учёта оси симметрии (для прямоугольных и безосевых систем).

Конечный результат можно просмотреть в «2doutput» и с помощью кнопок верхней панели управления построить необходимые графики или картину силовых линий.

| Общий диаметр | 96 мм |
| --- | --- |
| Толщина магнитопровода | 9 мм |
| Диаметр ВЦМ | 9,1 мм |
| Высота ВЦМ | 10,6 мм |
| Диаметр ЦЦМ | 25 мм |
| Высота ЦЦМ | 5 мм |

# Экспериментальная часть

## Описание установки

Для измерения индукции магнитного поля использовалась установка Ш1-8, описание работы с которой можно найти в приложении 1.

## Методика измерений

Измерения проводились измерителем магнитной индукции Ш1-8, основанном на эффекте Холла.

Сначала прибор должен прогреться в течение 15 минут. Измерения производятся следующим образом: датчик ставится в такое положение, чтобы необходимая составляющая магнитного поля входила в него перпендикулярно. Затем на приборе выставляется значение поля до тех пор, пока стрелка не покажет на ноль. При этом надо не забывать про полярность и ставить ее так, чтобы измерительная стрелка отклонялась в сторону нуля при увеличении величины выставляемого на приборе поля.

При измерении магнитного поля датчик фиксировался на определенной высоте, а образец передвигался вдоль линейки.

## Результаты

В результате получены графики, которые с оговоренной погрешностью согласуются с, полученными позднее, реальными измерениями.

Рис. 2. Рисунок силовых линий, выполненный в программе Mermaid.

Рис. 3. Графики модуля магнитной индукции, перпендикулярной и параллельной составляющих, построенные в программе Mermaid. По оси Х отложенно расстояние от цетра МРС, по оси Y величина магнитной индукции.

Рис. 4. Графики зависимости магнитного поля от расстояния в поперечном сечении для модели. На двух высотах.

Рис. 5. Графики зависимости магнитного поля от расстояния в поперечном сечении для образца.

Ниже представлен самый главный результат работы. График параллельной составляющей вектора B. Именно его величина и «полочка» наиболее важны при распылении подложки.

Рис. 6. График зависимости параллельной составляющей магнитного поля от расстояния до центра МРС на двух высотах.

## Анализ погрешностей измерений

Погрешности, наблюдаемые в работе, созданы внешними факторами и внутренними неточностями приборов.

- Измерение прибором Ш1-8 ~ 20%

- Измерение размеров ~ 1%

- Случайные погрешности ~ 5%

## Обсуждение общих результатов

На полученных графиках видно, что поставленная задача выполнена. Полоса распыления, по сравнению с обычным магнетроном увеличена почти в два раза.

# Вывод

В работе было чётко установлено, что для спроектированной МРС, индукция магнитного поля по параллельной составляющей, в предполагаемой полосе распыления, равна 470 гс. Что соответствует с точностью 6% идеальной величине.  Ларморовский радиус электрона при такой величине, порядка 1мм.

# Благодарности

Я благодарен заведующему лаборатории, и моему научному руководителю - Золкину Александру Степановичу, за постоянную моральную поддержку и исчерпывающие объяснения на всём этапе работ. Также, благодарю Ольгу Анатольевну Харченко, за техническую помощь в оформлении работы.

# Библиографический список

- Магнетронные распылительные системы. Науч. рук. А.С. Золкин. А.С. Голубенков, А.Ю. Пономарев. ФТФ НГТУ, 4 курс.

- Золкин А. С. Как выполнить курсовую работу. Н-ск. 2009.

### Приложение

# Text boxes

Рис. 1. 1) Магниты. 2) Распыляемая подложка. 3) Силовые линии. 4) Ионы газа. 5) Мишень.